오일스테인 도장 공사

시방서

2025. 05. 01

미사 강변도시 000 관리사무소

단지내 방부목 오일 스테인 도장공사

『 지상 데크 방부목 오일 스테인 재도장 』

1．목  적

본 시방서는  미사 강변도시 000000 아파트 지상 방부목 오일스테인 도장 공사 전반에 관하여 특별한 사항을 규정하는데 그 목적이 있다.

2. 공사명 : 하남시 미사 강변도시 0000 중앙 광장 방부목 환경 개선공사

3. 공사기간 : 착공일로부터 15일

4. 공사범위 : 당 아파트 중앙 광장 지상 데크판 바닥

주요범위	시공위치	면적(㎡)	시공방법
지상 중앙광장 목부류	바닥 테라스 데크 방부목	198	S . R . B

5. 공사내용 : 공사범위 대상물 오일스테인 2회 도장

6．준수사항

1) 단지내 공사대상물(목재시설물)의 이동경로 및 작업현장(장비진입 등)에 대하여 사전에 협의하여 주민 불편이 없도록 하여야 한다.

2) 계약당사 현장대리인은 각 현장별 담당과 오일스테인 일일 작업계획을 세우고 관계자에게 보고 후 작업을 진행 하여야 한다.

3) 공사기간 중 안전사고 발생 시 모든 책임은 계약당사에 있다.

7. 오일스테인 규격 및 사양

가. 재료

다채색으로 목재를 착색하고 목재 내부에 깊이 침투하여 목재의 내구력을 향상시켜 주는 스테인으로서 수분의 침투를 방지하는 발수성과 방부, 방충효과가 높아 외부 노출목재에 사용할 수 있는 내후성이 우수한 목재용 스테인 도료로써 4대 메이커 및동등 이상의 제품사용이 가능하며  색상은 사전에 감독관의 사전 승인을 득한 후 적용 사용할 수 있다

사용규격	사용자재	도장 횟수	색상
아마 보일유 에멀전 함유	에코나인-300	2회	지정색

나. 적용범위

본 공사의 대상범위는 부식, 풍화, 부패방지가 요구되는 내,외부 방부목에 적용한다. 목재면의 방부, 착색도장에 적용하며 착색의 경우는 특기가 없는 한 적용하여서는 안 되며, 목재 재료의 부식, 흡수, 흡습 등의 우려가 있는 위치 및 부위 상 방부도장이 필요한 경우에는 반드시 적용하여야 한다.

다. 시공

1) 소지표면의 방부목이 제대로 고정되지 못한 경우 부분 고정을 하여야 한다.

2) 소지표면의 수분, 이물질, 유분 및 기타 오물이 없도록 깨끗이 제거하고 완전       히 건조 시켜야 한다.

3) 표면처리가 끝난 후 오일스테인은 전용 장비나 도구를 사용하여 도장한다.

4) 재도장은 약 20℃에서 최소 3시간 경과 후에 도장하여야 한다.

(소재의 침투력에 차이가 있을 수 있음)

라. 오일스테인 도장시 주의사항

1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에, 용기는 반드       시 밀폐 시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 보관하고, 사용 후 잔량도 같       은 방법으로 보관 하여야 한다.

2) 비오는 날,우천 후 최소3일, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5℃이       하)에는 도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있어 정상적인 물성을 발휘       하지 못하므로 도장 작업을 피한다.

3) 본 제품을 타도료와 혼합 사용을 금한다.

4) 목재에 스며드는 정도에 따라 내구력을 좌우하니 충분히 스며들게 도장 하      며, 특히 외부에 노출된 목재는 충분히 도포 하여야 한다.

5) 과도막으로 도장 시 도막광택이 상승하고 건조가 불량해져 내 오염성 및 방부      ,방미성이 떨어질 수 있으므로 주의하여야 한다.

6) 도장하려는 목재 및 구도막이 오염 및 변색 되었거나, 곰팡이가 발생한 경우 세       척으로 오염물질을 완전히 제거 한 후 도장하여야 한다.

7) 스테인을 제외한 상도도장을 금한다.

8) 제품이 묻은 천, 휴지 등은 자연발화의 위험이 있으므로 쌓아두지 말고 뚜껑       이 있는 불연성 용기에 담아 즉시 폐기하여야 한다.

9) 폐도료는 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하여야 한다.

10) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효기간        내 사용하여야 하며, 유효기간이 경과한 제품은 사용할 수 없다.

11) 스테인의 재료 특성상 묽은 액체가 떨어져 바닥이 오염될 위험이 있음으로  사        전에 바닥 보양을 통해 이를 예방 하여야한다.

8. 도장시공

가. 오일스테인 도장 바탕정리

1. 바탕만들기 일반조건

1) 바탕종류별 바탕 만들기 기준은 국토교통부 제정 표준시방서의 아래의 표와 승인을 득한 도료 제조회사의 시공지침서에 따른다.

2) 먼지, 오염, 부착물 등은 목부를 상하지 않도록 제거, 청소하고 필요시 수돗물 또는 더운물로 닦아낸다.

3) 오일스테인 스프레이 작업시 비산되는 범위를 확인하여 주변 설치물에 오염이 되지 않도록 보양 커버를 사전에 설치 하여야 한다.

4) 오염, 부차물 등의 제거는 바탕표면을 손상하지 않도록 주의한다.

나. 오일스테인 도장 시공

바탕면 조성이 끝난 후 아래의 도장 시공방법 따라 롤러, 붓, 스프레이 등으로 아래와 같이 도장하여 마무리한다.

1. 오일스테인 도장

1) 바탕처리 후 지정색 오일스테인을 바탕면에 충분히 흡수되도록 희석하지 않고      원액으로 도장 한다.

2) 오일스테인 도장 시 재도장 간격은 1차 도장 후 외기온도에 영향이 미치지 않      는 범위 내에서 기준 최소 3시간 이상 경과 후 2차 도장을 실시한다.

3) 전용 장비를 사용하되 새김질이 필요시 붓이나 롤러 등을 추가로 사용하여 칠      이 빠지지 않도록 세밀하게 시공 한다.

4) 방부목 바탕면이 건조하여 많은 양의 오일스테인을 흡수 하더라도 2회 이상은      도포하지 말아야 한다.

5) 오일스테인 시공 작업이 끝나면 작업반경내 보호 안전라인을 설정하여 안전띠      를 설치하고 양생 시간을 준수하여 통제 하고 주변 정리를 하여야 한다.

9. 일반사항

가. 환경조건

오일스테인 도장 작업 중이나 도료의 건조기간 중 도장하는 장소의 환경 및 기상조건이 아래와 같이 좋은 도장 결과를 기대할 수 없을 때에는 공사감독관이 승인할 때까지 도장작업을 하여서는 안 된다.

1) 도장하는 장소의 기온은 특별한 경우를 제외하고는 외기온도에 영향이 미치치 않는 범위내거나, 상대습도가 85%를 초과할 때, 환기가 충분하지 못하여 도장건조가 부적당할 때, 눈 또는 비가 오거나 안개가 끼었을 때 등이 해당한다.

2) 강우, 강설, 강풍, 지나친 통풍, 도장할 부위의 오염 등으로 인하여 물방울, 도막의 들뜸, 흙 또는 먼지 등이 도막에 부착되기 쉬울 때.

3) 주위의 다른 작업 등으로 도장작업에 지장이 있거나 또는 도막이 손상될 우려가 있을 때.

4) 도장 작업 시 환기를 충분히 시키고 밀폐된 공간에서 도장할 경우 반드시 보호 장구를 착용하여야 한다.

나. 공사관리

1) 공사수행 시 자료의 분실, 도난, 누출을 방지하고, 자료의 철저한 관리을 유지 하여야 한다.

2) 본 공사수행 종사자의 변동이 있을 시는 인수, 인계를 철저히 하고 자료의 외부유출을 방지하여야 한다.

3) 가연성 도료의 보관 및 장소

-가연성 도료는 전용창고에 보관하며 적절한 보관 온도를 유지하도록 하고, 반    입한 도료 및 사용 중인 도료는 현장 내에서 공사감독관이 승인하는 장소에     보관하고 소화기를 비치하여야 하며, 출입구에 “화기 엄금” 표시를 하고 관계    자외 사용금지를 통제 하여야 한다.

4) 공사진행 시 안전관리를 철저히 하여야 하며, 공사 중 사고(인명, 재산포함)가 발생했을 시는 도급자는 손해배상 및  민․형사상 모든 책임을 져야 하며, 도급자 부담으로 보상 또는 원상복구 등을 시행한다.